Отчет  «Масс-спектрометрический анализ микросхем для Госкорпорации "РОСКОСМОС"»

Микросхема №3892-218

Микросхема была закреплена на специальном столике и обезгаживалась при температуре 100 °С в вакууме 2,5·10-7 Торр в течение 1,5 часов. Далее при той же температуре производился прокол микросхемы специальной иглой и создавался напуск подкорпусного газа =3·10-6 Торр. Когда напуск уменьшался, отверстие в микросхеме увеличивалось с помощью иглы. Таким образом, удалось добиться полного выхода газа за время эксперимента и соответственно определить количество компонент в подкорпусном пространстве микросхемы. В ходе масс-спектрометрического анализа в момент прокола были обнаружены в подкорпусном пространстве микросхемы следующие компоненты: N2 , СО и Ar.

Диаграмма, иллюстрирующая изменение количества компонент во времени (каждый цикл измерения равен примерно 2 секундам)

| % (Vм-мы = 63,21 мм3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OH | H20 | N2 | CO | Ar |
| 0,16 | 0,94 | 94,07 | 4,16 | 0,68 |

Масс-спектр подкорпусного газа

Микросхема №3892-219

Условия, созданные для анализа этой микросхемы такие же, как и для микросхемы № 3892-218

Диаграмма, иллюстрирующая изменение количества компонент во времени (каждый цикл измерения равен примерно 2 секундам)

| % (Vм-мы = 63,21 мм3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OH | H20 | N2 | Ar |
| 0,01 | 0,04 | 99,17 | 0,78 |

Микросхема №3892-62

Условия анализа микросхемы те же, что и для предыдущих микросхем.

Диаграмма, иллюстрирующая изменение количества компонент во времени (каждый цикл измерения равен примерно 2 секундам)

| % (Vм-мы = 63,21 мм3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OH | H2O | 28 | O2 | Ar | CO2 |
| 0,16% | 0,22% | 97,91% | 0,54% | 1,03% | 0,14% |

Микросхема №3892-181

Условия анализа микросхемы те же, что и для предыдущих микросхем.

Диаграмма, иллюстрирующая изменение количества компонент во времени (каждый цикл измерения равен примерно 2 секундам)

| % (Vм-мы = 63,21 мм3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH3 | OH | H2O | 28 | O2 | Ar |
| 600 ppm | 200 ppm | 500 ppm | 96,08% | 1,41% | 2,38% |

Микросхема №3892-72 «Режим 1»

Условия анализа микросхемы те же, что и для предыдущих микросхем

Диаграмма, иллюстрирующая изменение количества компонент во времени (каждый цикл измерения равен примерно 2 секундам)

| % (Vм-мы = 63,21 мм3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OH | H2O | 28 | O2 | Ar |
| 1,27% | 1,45% | 94,76% | 0,84% | 1,68% |

Микросхема №3892-71 «Режим 1»

Режим 1.

Диаграмма, иллюстрирующая изменение количества компонент во времени (каждый цикл измерения равен примерно 2 секундам)

| % (Vм-мы = 63,21 мм3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | OH | H2O | O2 | Ar |
| 95,94% | 1,00% | 2,33% | 0,46% | 0,27% |